| مواصفات حذاء أسود خفيف Specifications of Black Leather Shoes |  |
| --- | --- |
| 1. Scope: This standard specifies the general and technical specifications of the black men’s light Leather shoes. | 1. المجال: تختص هذه المواصفة بالمواصفات العامة والفنية الواجب توفرها في حذاء جلد خفيف رجالي. |
| 2. General Specification. | 2. المواصفات العامة |
| a. The delivered quantity must be according to the approved sample in terms of shape, color and design. | أ. مطابق لعينة الأمن العام من حيث الشكل واللون والتصميم. |
| b. The upper part of the shoes should be natural leather (full grain) free from visual defects as shrinkage, stains, cracks .... etc. | ب. الجزء العلوي من الحذاء مصنوع من الجلد الطبيعي (full grain) و خالي من العيوب المرئيه مثل الانكماش و البقع و التشقق ...... الخ |
| c. The manufacturing of shoes and final finishing must be well done. | ج. تصنيع الحذاء وتشطيبه النهائي يجب أن يكون متقناً. |
| d. The tongue should be natural leather with minimum thickness of (1 mm). | د. يجب أن يكون اللسان مصنوعاً من الجلد الطبيعي ولا تقل سماكته عن (1 ملم). |
| e. The sewing yarn shall be suitable to the shoes color. | هـ. الخيوط المستعملة في الخياطة يجب أن تكون ملائمة للون الحذاء. |
| f. Lace: shall be black color with length (60 to 70) cm made of nylon single strand without wick inside. | و. الرباط: يجب أن يكون أسود اللون وطوله (60 إلى 70) سم مصنوع من النايلون وبجدلة واحدة بدون فتيلة داخلية. |

Required Quantity: 100,000 Pairs

| No. | English OCR Text | النص العربي المفرغ |
| --- | --- | --- |
| g. | Sole : shall be made from two layers the outer layer rubber and the midsole poly urethane, the sole contains cleats of reduce slippage. | - النعل : يجب أن يكون مصنوع من طبقتين حيث الطبقة الخارجية من المطاط والطبقة الوسطى من بولي يوريثن ويحتوي النعل على فرزات للتقليل من الانزلاق. |
| h. | Eyelet : the eyelets shall be made of coated corrosion resistance metallic suitable color and well fixed. | - فتحات الحذاء : يجب ان تكون مصنوعة من معدن مقاوم للصدأ مطلي باللون الأسود ومثبته جيداً. |
| i. | shoes shall be lined to be comfortable and absorbent to humidity and sweat. |  |
| j. | The shoes shall be supported from front and rear (toe and back) with suitable polymer material with thickness front not less than (1.2 mm) min and rear (back) min (1.6 mm). | يجب ان يكون الحذاء مدعماً من الامام والخلف بمادة لدائنية مناسبة بسماكة لا تقل عن (١،٢ ملم) من الامام وان لا تقل عن (١،٦ ملم) من الخلف. |
| k. | The shoes shall have comfortable sweat absorbent insock (footbed). | يجب ان يحتوي الحذاء على ضبان متحرك مريح ماص للعرق. |
| l. | The water should not penetrate inside shoes after two hours from putting on water to the point of merge sole and leather. | يجب ان لا يتسرب الماء للداخل عند غمر منطقة التقاء الجلد بالنعل لمدة ساعتين. |
| m. | The contractor must provide samples that match the approved sample in terms of color, shape, and design the purchasing committee has the right to choose the most suitable samples for the approved sample to be sent for laboratory testing to ensure that they match the approved specification. | يلتزم المتعهد بتقديم عينات مطابقة للعينة المعتمدة من حيث اللون والشكل والتصميم وللجنة الشراء اختيار العينات الاكثر ملائمة للعينة المعتمدة ليصار الى ارسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. |

| Arabic Text | English Text |
| --- | --- |
| 3. المواصفات الفنية أ. الجلد العلوي | 3. Technical specifications. a. UPPER LEATHER |
| 1. مجموع الرماد: 3-7%. | 1. Total Ash: 3-7%. |
| 2. مقاومة الشد لـ (12) قراءة: (170) كغم/سم² (حد أدنى). | 2. Tensile strength for (12) reading: (170) kg/cm2 (min). |
| 3. قوة التمزق بطريقة الثقب: 120 نيوتن (حد أدنى). | 3. Tear strength (double edge tear) method: 120 N (min). |
| 4. الاستطالة عند القطع: 35-80%. | 4. Elongation at break: 35-80%. |
| 5. امتصاص الماء (ساكن) بعد ساعة: 100% (حد أعلى). | 5. Water absorbability (static) after (1 hours): 100% (max). |
| 6. امتصاص الماء (متحرك) بعد ساعة: 30% (حد أعلى). | 6. Water absorbability (dynamic) after (1 hours): 30% (max). |
| 7. سماكة الجلد: (1.4 – 1.8) ملم. | 7. Leather Thickness: (1.4 -1.8) mm. |
| 8. التمدد والانكماش السطحي بطريقة الماء الحار: - الانكماش: خالي. - التمدد: 5% (حد أعلى). | 8. Surface expansion & shrinkage by hot water method: - Shrinkage: Nil. - expansion: 5% (max). |
| 9. أوكسيد الكروم: 3% (حد أدنى). | 9. Chrome oxide: 3% (min). |
| 10. المواد الدهنية: 4% (حد أدنى). | 10. Oil content: 4% (min). |
| 11. الأس الهيدروجيني: 3.2 (حد أدنى). | 11. Ph: 3.2 (min). |
| ب. البطانة الداخلية: | b. Lining: |
| 1. مصنوعة من الجلد الطبيعي. | 2. Full grain. |
| 2. سماكة (0.6) ملم (حد أدنى). | 3. Thickness (0,6) mm (min). |
| ج. النعل | c. SOLE |
| 1. مصنوع بطريقة الحقن المباشر. | 4. sole technology: Direct injection. |
| 2. قوة الالتصاق بين الجزء العلوي/الخارجي (4 نيوتن/ملم) (حد أدنى)، في حال حدوث تمزق للنعل الخارجي ألا تقل قوة الالتصاق (3 نيوتن/ملم). | 5. upper / out sole and sole bond interlayer bond (4n/mm), unless there is tearing of the out sole during the test the result will be min(3n/mm). |

| No. | English Text | النص العربي |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6. abrasion resistance (150 mm³) volume loss (max). | ٣. مقاومة الاحتكاك: (١٥٠ ملم³) فقدان حجم كحد أعلى. |
| 2 | 7. Flexing Resistance: cut growth 4mm after 30000 cycles (max). | ٤. المرونة: أن لا يزيد طول الشق عن ٤ ملم بعد (٣٠٠٠٠) دورة. |
| 3 | 8. Thickness of sole: (from inside without any cleat (4 mm) (min). | ٥. سماكة النعل الخارجي: (يقاس من الداخل بدون الفرازات) ٤ ملم (حد أدنى). |
| 4 | 9. Heel height: (2.5 - 3.5 cm). | ٦. ارتفاع الكعب: (٢,٥ - ٣,٥ سم). |
| 5 | 10. Slip resistance on ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution friction coefficient should not less than (0.32) for (forward flat slip) and not less than (0.28) for (forward heel slip) (ISO 20344:2021 5.14). | ٧. مقاومة الانزلاق على البلاط الجيري (السيراميك) مع محلول كبريتات لوريل الصوديوم ان لا يقل معامل الاحتكاك عن 0.32 للانزلاق الامامي و لا يقل عن 0.28 لانزلاق امامي للكعب |
| 6 | d. Eyelet: 1. Diameter of holes (4-5) mm and shall be suitable with lace diameter. 2. Number of eyelets in pair (4) evenly spaced and positioned. | د. فتحات الحذاء: ١. قطر فتحات الحذاء (٤-٥) ملم وأن تتناسب مع قطر الرباط. ٢. عدد الفتحات بالزوج (٤) موزعة بانتظام على طول الحذاء. |
| 7 | e. Insock (footbed): 1. Thickness of insoke: (2mm) min 2. Made of comfortable sweat absorber polymer. | هـ. الضبان المتحرك (الدعسة): ١. سماكة الدعسة: ٢ ملم (حد أدنى). ٢. مصنوع من مادة بوليميرية مريحة ماصة للعرق. |
| 8 | 3. Insole 1. thickness of insole (2 mm) min. 2. Made of bonded fibers. | و. الضبان الثابت: ١. سماكة الضبان الثابت: (٢ ملم) حد أدنى. ٢. مصنوع من الألياف المضغوطة. |
| 9 | 4. Label. The Size and mark of manufacturer shall be graved on the sole bottom & may be added production date, name of manufacturing and any other marking from in side. | ٤. بطاقة البيان: يجب أن يكون القياس محفوراً على النعل من الأسفل، ويمكن إضافة اسم المنتج وتاريخ الصنع وماركة الصنع وأية بيانات أخرى من الداخل. |

| English Text | النص العربي |
| --- | --- |
| 5. Sample for laboratory testing. Five pairs of production sample - Five pairs of delivered goods or extended test (second one). | ٥. عينات الفحص المخبري: - (٥) أزواج نمر لعينات (العطاءات، الانتاجية). - (٥) أزواج للبضاعة الموردة، والتوسع في الفحص (للمرة الثانية). |
| 6. Packing. Shoe should be packaging in carton box as contract condition. | ٦. التغليف: يجب ان يغلف الحذاء في صندوق كرتون وحسب شروط قرارات الإحالة. |
| 7. Test method. Jordanian or international standards shall be used unless the agreement between the two parties say otherwise without tolerance except what mentioned in the specification. | ٧. طرق الفحص: تعتمد طرق الفحص حسب المواصفات القياسية الأردنية أو الدولية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ولا تعطى القيم نسبة تفاوت باستثناء ما تم ذكره بالمواصفة. |